Рекомендации по обезжириванию и усилению адгезии на пластиках.

| Пластик | Обработка пламенем | 3920S | 3871S | 3950S | 3911WB | 800R | 830R | 1220R | 901R-907R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAS |  | ● |  |  | ● | ● |  |  | ● |
| ABS |  | ● |  |  | ● | ● |  |  | ● |
| PA |  |  | ● | ● |  |  |  | ● | ● |
| PC |  | ● |  |  | ● | ● |  |  | ● |
| PE | ● |  | ● | ● |  | ● |  |  | ● |
| PUR |  |  | ● | ● |  |  |  | ● | ● |
| PBTP |  |  | ● | ● |  | ● |  |  | ● |
| PP/EPDM | ● |  | ● | ● |  | ● |  |  | ● |
| POM | ● |  | ● | ● |  | ● |  |  | ● |

| Пластик | Обработка пламенем | 3920S | 3871S | 3950S | 3911WB | 800R | 830R | 1220R | 901R-907R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC |  | ● |  |  | ● | ● |  |  | ● |
| SMC |  |  | ● | ● |  | ● | ● |  | ● |
| GFK |  |  | ● | ● |  | ● | ● |  | ● |
| BMC |  |  | ● | ● |  | ● | ● |  | ● |
| UP/SMC |  |  | ● | ● |  | ● |  |  | ● |
| SAN |  |  | ● | ● |  |  |  |  | ● |
| PUR-RIM |  |  | ● | ● |  |  |  |  | ● |
| UP-GF |  |  | ● | ● |  |  |  |  | ● |
| EP |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● |  |